波纹管柔韧性试验仪

一、波纹管柔韧性试验仪概述

沧州中科北工试验仪器有限公司专业生产波纹管柔韧性试验仪，波纹管柔韧性塞规。适用于预应力混凝土桥梁用塑料波纹管柔性试验。

二、波纹管柔韧性试验仪标准依据：

满足交通部《JT/T529-2004预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》标准要求

三、波纹管柔韧性试验仪技术参数：

1、波纹管规格：Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ90mm、Φ100mm、Φ115mm、Φ130mm。

2、试件长度：1100mm。

3、弯曲半径：1500mm和1800mm。

4、弯曲支撑机构间距调节范围：R1500规格的为50-100mm，R1800规格的为100-150mm。

5、材质：不锈钢   铁喷涂。

6、塞规规格：Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ90mm、Φ100mm、Φ115mm、Φ130mm。

7、塞规长度：1300mm

8、重量：50kg

四、波纹管柔韧性试验仪使用说明：

1、将一根长1100mm的样件，垂直地固定在测试平台上，选择合适弯曲支撑板，内径≤90的选择曲率半径为1500mm的支撑板，内径＞90的选择曲率半径为1800mm的支撑板。

2、在样件上部900mm的范围内，用手向两侧缓慢弯曲样件至弧形模板位置。左右往复弯曲五次。

3、当样件弯曲至最终结束位置保持弯曲状态2分钟后，选择合适与管材直径的波纹管柔韧性专用塞规，放入波纹管中，观察塞规能否顺利地通过。专用塞规能顺利通过，则塑料波纹管的柔韧性合格。反之，则不为合格品。

五、维护与保养

1、主机使用后，将设备擦拭干净，罩上防尘布。

2、专用塞规用软布擦拭干净。避免尖锐物品磕碰。

五、波纹管柔韧性试验仪装箱清单：

1、主机一台：（弯曲支撑已经安装好，用户选择合适的弯曲半径，直接使用）

2、专用塞规：7个（含手柄）

3、合格证：1份

4、说明书：1份